《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》

团体标准编制说明

标准起草组

二〇二六年五月

《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》

团体标准编制说明

一、背景情况及制定标准的必要性

易流态化固体散装货物在水路运输过程中如货物水分含量超过其适运水分限量时可能形成自由液面或固液两相流动层，船舶航行持续横摇、纵倾等工况下会造成货移，导致船舶稳性失衡，进而侧翻或沉没，造成人员伤亡和财产损失。2011年1月1日，国际海事组织（IMO）在全球缔约国范围内强制实施《国际海运固体散货规则（IMSBC Code）》，我国作为缔约国，上述规则于同日对我国生效。

2011年我国交通运输部发布《关于公布水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定的通知》对具有类似物理性质的货物认定为易流态化货物(IMSBC规则规定的A组货物)进行监管。

易流态化货物在装船运输前需经第三方检验检测机构测定货物含水量和适运水分限量（TML），只有当货物原始水分含量不超过适运水分限量时，各地海事局根据第三方检验检测机构出具的适运水分检验证书允许货物装船运输。

煤炭作为《IMSBC规则》规定经判定后为A组（易流态）货物，交通运输部海事局对其适运性情况进行严格监管。

交通运输部海事局在海危防函【2018】1661号文件《交通运输部海事局关于执行《国际海运固体散装货物规则》第04-17修正案有关事项的通知》中第一条第（六）点规定：修正案在《国际海运固体散装货物（IMSBC）规则》附录 2 中，新增了适用于煤的改进的葡氏/樊氏测试法，要求最大尺寸不超过 50 毫米的煤的适运水分限量的检测，应当按照改进的测试法测定。

第二条“关于煤的运输”第（二）点规定：从事海运易流态化固体散装货物适运水分极限检测的机构，应当按照改进的测试方法或者等效的方法进行检测，出具适运水分限量证书或者证明，此处“等效的”意为“方法以及效果结果等同于改进的普氏/樊氏法”，即本项目“压实曲线法”检验方法。

交通运输部海事局强调“最大尺寸不超过 50 毫米的煤的适运水分限量的检测，应当按照改进的测试法测定“的规定看出，压实曲线法已涵盖其他检测方法。

制订本项目方法目的是为船舶运输易流态化散装煤炭航行安全提供技术保障，为海事主管部门提供技术支持，满足相关检验资质认定情况。

二、任务来源

2024年12月，中国检验认证集团福建有限公司与中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会（CIQA/TC12）接洽，提出申请《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》团体标准的意向，组织会议向中国出入境检验检疫协会介绍了近年来海运易流态化散装煤炭适运水限量测定的相关情况，以及标准制定工作的迫切性和必要性。

2025年7月，中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会同意《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》(团体标准) 提案申请，并于2025年7月23日以视频会议形式召开《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》(团体标准) 立项评估会，中国检验认证集团福建有限公司作为起草单位，参加会议，接受专家质询评审。

2025年8月15日，中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会正式批准了《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》团体标准立项工作，立项编号P/CI0A-242-2025。按照《中国出入境检验检疫协会团体标准管理办法》规定，中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会召开会议，组建起草小组，安排中国检验认证集团福建有限公司具体任务。

三、编制过程

（一）预研阶段（2025年1月—2025年6月）

工作组以国际海事组织《国际海运固体散货规则（IMSBC Code）》及其第04-17修正案为基础，以交通运输部海事局发布《关于公布水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定的通知》为导向，联合福建海事局对辖区内易流态化散装煤炭进行摸底，确定监管要求、吞吐量情况，结合中国中检福建公司近15年易流态化固体散装货物适运水分限量检验与研究，确定了标准制定的必要性和可行性。

（二）起草阶段（2025年7月—2026年5月）

工作组对预研阶段各项工作情况做汇总评估，开展方法研讨会。对海事主管部门监管的易流态化散装煤炭适运水分限量的测定方法技术现状与发展进行全面调研，同时对查阅的相关标准和国内外技术资料进行研究分析、查证等工作，结合实际应用经验，进行全面总结和归纳。2026年1月，邀请中国检验认证集团厦门有限公司，中国检验认证集团青岛有限公司，方格检测技术（青岛）有限公司，中国检验认证集团江门有限公司，中国检验认证集团舟山有限公司，以及起草单位中国检验认证集团福建有限公司6个实验室进行了共同验证试验，5月汇总验证数据完成精密度实验报告。由中国检验认证集团福建有限公司为组长单位，负责主要起草工作，协助起草单位有中国检验认证集团检验公司、中国检验认证集团研究院、交通运输部福建海事局、青岛垚鑫智能科技有限公司、集美大学共同形成《散装煤炭适运水分限量的测定 压实曲线法》标准草案和编制说明初稿。

（三）征求意见阶段（2026年）

暂未完成。

（四）技术审查阶段（2026年）

暂未完成

四、标准主要内容

# 1、标准主要内容

1.1 测定方法原理

易流态化散装煤炭在船舶运输时，由于其本身含有水分和细颗粒，船舶横摇、纵倾等运动情况导致其水分析出，若水分含量超过其适运水分限量，在货物表面形成流态化现象。本方法通过分层振实模拟货物在船运时的情况，再通过添加不同水量，寻求样品达到接近饱和状态时的水分含量，据此得出不同加水量时样品颗粒间的孔隙比绘制试验曲线。

1.2 实验环境条件要求

本实验主要控制样品水分变化，因试验过程需经混合、填充、称量等操作，为防止水分含量损失过多，试验场所温度波动范围不应超过±3℃，相对湿度波动应保持在±2%以内，且样品物理性质，如粒度分布情况，不应试验操作而改变。

1.3 试样采集与制备

1.3.1试样采集

试样采集应根据本文件要求进行，或与委托方、海事监管部门商议进行。

1.3.2试样制备

本试验通过测定样品水分饱和度情况进行，故试验前应对样品进行粒度重组，以替换部分较大、影响均匀性颗粒，达到反映整批货物流态化情况。经粒度重组后的样品，根据GB/T 474 中的缩分方法进行缩分，用于压实试验。

初始水分含量及密度测试样品需由原样进一步制备、完成测试。

1.4  实验步骤

1.4.1  装填圆模方法

本文件规定试样分五层装填，每层经压实后厚度约占圆模深度的五分之一。这是基于以下考虑：通过分层压实，使试样的密实度在高度方向上尽可能均匀，避免单次装填过多导致底部压实不足、上部过实而产生离析或强度梯度。

延伸件使用的时机（压第四层时安装）：本文件明确“压实第四层样品时，安装圆模延伸件”。这是因为当压实至第四层后，试样顶面已接近圆模上缘，若不安装延伸件，后续装填的第五层试样易洒落、无法保证有效压实高度，且压实锤在接近筒口时可能因缺少导向而导致偏心冲击。在第四层压实后安装延伸件，可兼顾前三层的稳定成型与后两层的操作安全。

压实路径（图示中“1”“2”…位置）的规定：本文件以图示方式规定了压实锤在圆模截面上的落点顺序（从中心向外围螺旋或按“1”“2”…顺序分布）。这是为了确保每个水平位置的压实次数基本均匀，避免因集中锤击某一区域导致试样局部过实或边缘漏压。本文件引入图示并规定25次压实位置，可最大限度减少操作人员操作手法规范问题带来的结果偏差。

1.4.2  试验程序

1.4.2.1 压实程序

若初始含水量过高或已出现流态化现象，则无法通过增加水分从而得到完整的实验曲线，无法判定其最适宜水分含量及适运水分限量点，故可先进行预干燥至适合水分含量，后按照计划加水量添加水分，开展后续试验。

按照计划加水量调整好每份样品水分含量后，进行压实试验。

分别称重设备圆模连同底座整体进行称重mA，压实后样品的圆模及底座进行称重mB，干燥至恒重后的样品mD。根据标准AS 1289.3.5.1测量煤炭样品的密度ρd。

1.4.2.2 数据计算

为方便计算理解，做如下示意图，该图并非实际压实后圆模内样品分层情况，实际情况为固体、水、空气无序混合状态。

mW

mC

mD

空档

空气

水

固体

压实示意图

圆筒的容积，记为VY，本试验中为2120 cm3

mC—压实后湿试样的质量，见公式（1），单位为克（g）：

mC = mB-mA…………………………………（1）

mW—圆模内水的质量，见公式（2），单位为克（g）：

mW = mC -mD…………………………………（2）

ργ—干散货的密度，见公式（3），单位为克每立方厘米g/cm3或单位为吨每立方米（t/m3）：

ργ=mDVY……………………………………（3）

—水分净含量，见公式（4），体积百分数(%)：

ev=mWmD×ρdρw×100………………………（4）

ev=mWmD×ρdρw×100=mWρwmDρd×100=VWVD×100（推导公式）

式中：为去离子水的密度，取1g/cm³

—空档比（空档体积与固体体积比值）, 见公式（5）：

e=ρdργ-1…………………………………（5）

e=ρdργ-1=ρd-ργργ=ρd-mDVYmDVY=VYρd-mDmD=VY-mDρdmDρd=VW+VAVD（推导公式）

S—饱和度, 见公式（6），体积百分数(%)：

S%=eve=VWVW+VA×100……………（6）

S%=eve=VWVD×100VW+VAVD=VWVW+VA×100（推导公式）

式中：

VA——压实后圆桶中空气的体积，单位为立方厘米(cm³)；

VW——压实后圆桶中水的体积，单位为立方厘米(cm³)。

WT—总含水量, 见公式（7），质量百分数(%)：

WT%=mWmC×100=100ev100ρd+ev………………………（7）

WT%=mWmC×100=mWmW+mD×100=mWmDmWmD+mDmD×100=evρdev100×ρd+1=evρdev+100×ρd100×ρd=100ev100ρd+ev（推导公式，即曲线取值点代入计算TML公式）

W—净含水量, 见公式（8）, 质量百分数(%)：

W%=mEmD×100………………………（8）

1.4.2.3 曲线的绘制

通过每份样品试验计算得出的空档比(e)为纵坐标，水分净含量(ev)为横坐标，绘制试验曲线。取曲线与饱和度线S=70%的交点（ev，e）数据，通过公式（7）计算TML。

1.5 方法适用性分析

本方法适用性应核查其最适宜水分含量情况，最适宜水分含量对应试验曲线最低点，即曲线纵坐标空档比最小值时为最适宜水分含量。当最适宜水分含量不低于70%饱和度时，本方法适用。

1.6 精密度验证情况

本文件的精密度试验是2026年由6个实验室，对6批次易流态化煤炭样品进行测定。该测定是指在 GB/T 6379.1规定的重复性条件下进行，即由同一实验员、用同一仪器、相同的实验条件、同一校准，在短的时间内进行的测定。

参加的实验室名称列于表1，试验原始数据列于表2，根据 GB/T 6379.2，对得到的试验数据进行统计分析，得到实验结果的重复性(r)和再现性标准差(R)。

表1 参加精密度试验的实验室

| 实验室 i | 实验室名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中国检验认证集团福建有限公司 |
| 2 | 中国检验认证集团厦门有限公司 |
| 3 | 中国检验认证集团青岛有限公司 |
| 4 | 方格测控技术(青岛)有限公司 |
| 5 | 中国检验认证集团江门有限公司 |
| 6 | 中国检验认证集团舟山有限公司 |

表2 试验数据统计分析

| 实验室 i | 样品 j |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 |
| 1 | 13.03 | 13.52 | 14.67 | 15.81 | 19.90 | 18.71 |
|  | 13.47 | 13.97 | 14.98 | 15.60 | 19.58 | 18.42 |
|  | 13.39 | 13.86 | 15.08 | 15.59 | 19.44 | 18.87 |
| 2 | 13.39 | 13.57 | 15.06 | 15.52 | 19.46 | 18.50 |
|  | 13.13 | 13.55 | 14.70 | 15.77 | 19.88 | 18.86 |
|  | 13.28 | 13.79 | 14.89 | 15.48 | 19.55 | 18.70 |
| 3 | 13.44 | 13.95 | 14.73 | 15.62 | 19.77 | 18.69 |
|  | 13.19 | 13.68 | 14.69 | 15.59 | 19.63 | 18.53 |
|  | 13.20 | 13.61 | 14.88 | 15.79 | 19.89 | 18.86 |
| 4 | 13.22 | 13.68 | 14.70 | 15.46 | 19.92 | 18.56 |
|  | 13.36 | 13.78 | 14.76 | 15.90 | 19.83 | 18.68 |
|  | 13.18 | 13.87 | 14.95 | 15.78 | 19.66 | 18.74 |
| 5 | 13.30 | 13.60 | 14.91 | 15.51 | 19.48 | 18.49 |
|  | 13.39 | 13.92 | 14.85 | 15.69 | 19.88 | 18.74 |
|  | 13.41 | 13.70 | 15.02 | 15.80 | 19.76 | 18.80 |
| 6 | 13.15 | 13.83 | 14.99 | 15.70 | 19.91 | 18.46 |
|  | 13.40 | 13.95 | 14.69 | 15.53 | 19.50 | 18.55 |
|  | 13.44 | 13.67 | 14.85 | 15.87 | 19.62 | 18.86 |

根据试验数据统计分析，重复性限 r= 0.34 %，再现性限 R= 0.42% 。

五、专利说明

本文件不涉及专利问题。

六、是否填补标准空白

是，本文件的制定填补相关检验检测方法标准空白。

（一）现有标准缺失分析

本文件在制定过程中，未查询到使用压实曲线法测定煤炭适运水分限量的方法标准。仅查询到团体标准《T/CIQA 86—2024 煤和焦炭 适运水分限的测定 插入度法》。该标准适用于最大粒度不超过25mm的煤炭，而本文件适用于最大粒度不超过50mm的煤炭，且两者在方法原理、操作过程、数据计算及取值等方面均不同。由此可见，针对压实曲线法这一技术路径，国内外尚无相应的标准规范，现有标准体系在该方法层面存在明显空白。

（二）新标准的填补意义

在监管政策方面，交通运输部海事局明确指出：“最大尺寸不超过50mm的煤的适运水分限量的检测，应当按照改进的测试法测定。”这表明，压实曲线法已涵盖其他易流态化煤炭适运水分限量的检测方法。本文件的编制，正是对这一政策要求的技术回应，将为最大粒度不超过50mm的煤炭提供科学、规范的检测依据，填补我国在该方法标准层面的空白，也将进一步推动我国散装煤炭适运水分限量标准体系的系统化完善，为提升易流态化散装煤炭的海运安全提供坚实的技术支撑。

七、与有关的现行法律、法规的关系

本文件严格遵循国家相关法律法规要求，无任何条款与之冲突。

八、符合强制性国家标准相关技术要求的说明

（一）本文件完全符合《中华人民共和国标准化法》中“推荐性标准、行业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求”的规定。

（二）本文件完全符合《GB 40558-2021 固体散装货物海运安全技术要求》的相关规定。

九、标准查重及查新的说明（如有）

无

十、标准发布后的预期应用

（一）具体应用单位及应用场景情况

本文件应用于船运易流态化散装煤炭适运水分限量的测定。

本文件发布后，具体应用单位有：中国检验认证集团福建有限公司、中国检验认证集团检验公司、中国检验认证集团研究院、交通运输部福建海事局、青岛垚鑫智能科技有限公司、集美大学，其他单位可参考使用。

（二）行业应用前景

完善检测方法，实现标准全覆盖：本文件的发布将推动国内检测方法与国际接轨，减少检测结果差异。本方法发布实施后，将实现国内对煤炭适运水分限量测定方法的全面覆盖，为行业提供统一、规范的技术依据。

支撑检验通关，减少业务争议：本文件的实施为海事部门执法监管提供技术标准支撑，确保货物水分含量符合限值要求，加快通关效率，实现标准方法与检验业务及通关服务的有效关联。

（三）社会经济效益

保障运输安全，防治环境污染：通过科学测定煤炭的适运水分限量，可有效避免货物因水分过高在运输中发生流态化，防止船舶稳性丧失或倾覆。随着本文件方法的持续推行，将有利于降低船舶载运易流态化散装煤炭引起的人命伤亡和船舶沉没恶性事故，减少船舶倾覆对海洋、河流造成的污染，切实保障海上货物运输过程中的人命财产安全。

十一、其他应予说明的事项

无